COLOMIX АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

*Назначение:*

Однокомпонентное защитное покрытие выпускается на основе модифицированных каучуков и используется для защиты порогов и колесных арок автомобиля от ударов камней. Покрытие устойчивое к воздействию соли, воды, масел и бензинов. Финишное покрытие наносится сразу после сушки.

*Подложка:*

Стальная жесть

Старые прочные покрытия

Праймеры и грунты

*Цвет:*

Белый, серый, черный

|  |  |
| --- | --- |
| **ПИКТОГРАММА** | **УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ** |
|  | 40 раз встряхнуть |
|  | 3 - 5 бар2 – 3 слоя |
|  | min. 5°C |
|  | 60 - 90 мин при 20°C30 мин при 60°C |
|  | Все COLOMIX 2K ЛАКИ  |

*фасовка:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **45704502** | **COLOMIX АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЧЕРНОЕ** | 1 кг |
| **45704602** | **COLOMIX АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ СЕРОЕ** | 1 кг |
| **45706612** | **COLOMIX АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЛОЕ** | 1 кг |